Endbeschichtung VoglToptec Nano SF

Endbeschichtung VoglToptec Nano SF

Endbeschichtung mit VoglToptec Akustikputzsystem für

vor genannte Deckensysteme als systemgeprüfter

Gesamtaufbau gem. Herstellervorschriften beschichten,

wie folgt:

Grundierung:

Vogl Supergrund LF auf Acrylatbasis, saug-

fähigkeitsreduzierend, lösemittel- und weichmacherfrei,

emissionsarm, Trockenzeiten beachten.

Kleber:

VoglToptec Spezialkleber als gebrauchsfertiger

Dispersionsklebstoff zur Verklebung des

Putzträgervlieses auf gelochte Deckenplatten,

lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm,

Readymix- Produkt.

Putzträgervlies:

VoglToptec Putzträgervlies, spezielles Glasfaservlies

als Putzträger zur Beschichtung mit Akustikputz,

rissüberbrückend, feuchtigkeitsbeständig,

dimensionsstabil, Farbgebung weiß, mit vorgenannten

Spezialkleber, überlappend zum Plattenstoß, vollflächig

tapezieren.

Akustikspritzputz / Korngröße 0,5-0,8 mm:

VoglToptec Akustik Nano SF, dekorativer, offenporiger

Akustikspritzputz als Endbeschichtung, sehr feine

Struktur, Korngröße 0,5-0,8 mm, stumpfmatt, hoher

Weißgrad, Readymix- Produkt, maschinell mittels

Sprenkeltechnik in mindestens drei Arbeitsgängen auf

Deckenfläche applizieren, Trocknungszeiten zwischen den

einzelnen Spritvorgängen sind zwingend einzuhalten,

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu

beachten.

Flächengerüste zum Aufbringen der Beschichtungen sind

nach Erfordernis mit zu berücksichtigen.

Vorleistung: Vogl Akustikputzdecke

Einbauhöhe: h = mm

Gesamtsystem: Vogl Deckensysteme o.glw.

Zulage durchgefärbter Akustikspritzputz

Zulage durchgefärbter Akustikspritzputz

Zulage zu v.g. Endbeschichtung für die Ausführung mit

durchgefärbten Akustikspritzputz.

Endbeschichtung: VoglToptec® Akustik Color Nano SF

Farbton (in Anlehnung an):

RAL:_*,

NCS:_*,

andere Farbkarte: _*,

* Nicht Zutreffendes bitte Streichen