Vogl Kassettendecke Premium

Vogl Kassettendecke Premium

Abgehängte Kassettendecke im System Premium,

revisionierbar in Einlegemontage mit verdeckter

Metallunterkonstruktion, mit oder ohne Dämmauflage

entsprechend den bauphysikalischen Anforderungen,

Ausführung gemäß Herstellervorschrift.

Die Kassetten sind hochpräzise gefertigte, gelochte

Gipsplatten, d= 12,5 mm, Kantenausbildung gefast

und hinterschnitten, rückseitig mit schallabsorbierender

Vlieskaschierung, Sichtseite mit werkseitiger Endbeschichtung

in weiß. Metall-Unterkonstruktion aus T24- Schienen als

Hauptprofile, über Abhänger flucht- und

waagerecht abgehangen und mit bauaufsichtlich zugel.

Befestigungsmitteln an Deckenuntersichten befestigt.

Wandanschlussprofil dem Deckenverlauf folgend flucht-

und waagerecht an den Begrenzungswänden befestigen.

Systemaufbau:

Unterkonstruktion nach DIN EN 13964

Profile:

T24- Schienen als Hauptprofile.

Wandanschlussprofil:

- L-Winkel,*

- Stufenwinkel,*

Abhänger:

- Noniussystem,*

- Schnellabhänger,*

- Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen

Befestigungsmitteln,

Profilbeschichtung:

werkseitig einbrennlackiert.

Farbton: weiß

Decklage:

Kassetten als gelochte Deckenplatte nach EN 14190,

Dicke 12,5 mm, eingelegt in T-Schienensystem.

Lochbild

- 6/15 Rund*

- 6/18 Rund*

- 8/18 Rund*

- 10/23 Rund*

- 12/25 Rund*

- 15/30 Rund*

- 8/12/50 Rund*

- 8/15/20 Rund (Streuloch)*

- 12/20/66 Rund*

- 3,5/9 Quadro

- 8/18 Quadro*

- 12/25 Quadro*

- 4/14/10 Oval*

- ohne Lochung*

Kantenausführung:

gefast und hinterschnitten

Vlieskaschierung:

Platten rückseitig mit schallabsorbierender

Vlieskaschierung als:,

- Akustikvlies - Schwarz,*

- Akustikvlies - Weiß,*

Endbeschichtung:

Oberflächenfertig werkseitig endbehandelt.

Farbton: weiß

Andere Farbtöne auf Anfrage.

Rasterabmessung:

- ca. 600/600mm*

- ca. 610/610mm*

- ca. 625/625mm*

Dämmauflage:

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 als

Dämmauflage entsprechend den bauphysikalischen

Anforderungen.

Ausführung:

- ohne*

- mit*

Flächenlast:

kleinergleich 0,15 kN/m²*

kleinergleich 0,30 kN/m²*

* Nicht Zutreffendes bitte Streichen

Untergrund:

Abhanghöhe: h = mm

Einbauhöhe: h = mm

Raumhöhe: h = mm

Dämmdicke: d = mm

Gesamtsystem: Vogl Deckensysteme o.glw.